《道路建筑材料》复习题A

一、判断题

1、气硬性胶凝材料只能在空气中硬化，而水硬性胶凝材料只能在水中硬化。(        )

2、用沸煮法可以全面检验硅酸盐水泥的体积安定性是否良好。           (        )

3、硅酸盐水泥的细度越细越好。                                     (        )

4、两种砂子的级配相同，它们的细度模数也一定相同。                 (        )

5、在常用水灰比范围内，水灰比越小，混凝土强度越高，质量越好。     (        )

6、砂浆的分层度越大，说明砂浆的流动性越好。                       (        )

7、材料的耐久性是个综合性的概念。                                 (        )

8、在水泥中，石膏加入的量越多越好。                               (        )

9、粗骨料的压碎指标越小，表示石子抵抗压碎的能力越强。             （       ）

10、P、S、O、N是钢材中的有害元素。                               （       ）

二、单项选择题

1、对于某一种材料来说，无论环境怎么变化，其          都是一定值。

A．表观密度    B. 密度     C. 堆积密度     D. 含水率

2、硅酸盐水泥熟料中对强度贡献最大的是          。

A．C3A     B. C3S     C. C4AF     D. C2S

3、硅酸盐水泥熟料水化速度最快的是          。

A．C3A     B. C3S     C. C4AF     D. C2S

4、混凝土的强度，主要取决于          。

A．水灰比及水泥强度 　　　B．水泥用量

C．水泥及砂用量     　　　D．水泥及石灰用量

5、钢结构设计时，碳素结构钢以          强度作为设计计算取值的依据。

A．σs    B. σb     C. σ0.2     D. σp

6．以下四种材料中属于憎水材料的是（    ）。

A、天然石材                    B、钢材

C、石油沥青                    D、混凝土

7．在常见的胶凝材料中属于水硬性的胶凝材料的是（    ）。

A、石灰                        B、石膏

C、水泥                        D、水玻璃

8．坍落度是表示塑性混凝土（    ）的指标。

A、和易性                      B、流动性

C、粘聚性                      D、保水性

9．在原材料一定的情况下，影响混凝土强度决定性的因素是（    ）。

A、水泥强度和水灰比            B、水泥用量

C、试验条件                    D、骨料种类

10．硅酸盐水泥熟料的四个主要矿物组成中（ 　　）水化反应放热量最大。

A、C2S　　　　　　　　　       B、C3S

C、C3A　　　　　　　　         D、C4AF

11．石灰石的主要成分是（ 　　）。

A、碳酸钙　                    B、氢氧化钙

C、氧化钙　                    D、结晶氢氧化钙

12．生石灰熟化的特点是（ 　　）。

A、体积收缩　                  B、吸水

C、体积膨胀　                  D、排水

13．为了消除过火石灰的危害而采取的措施是（ 　　）。

A、消化　                      B、硬化

C、煅烧　                      D、陈伏

14水泥的储存期不宜太久，常用水泥一般不超过（ 　　）。

A、一个月　　　　　            B、三个月

C、六个月　　　　              D、一年

15．凡涂在建筑物或构件表面的砂浆，可通称为（ 　　）。

A、砌筑砂浆 　　　             B、抹面砂浆

C、混合砂浆 　　　　           D、防水砂浆

三、多项选择题

1、影响硅酸盐水泥强度的主要因素包括                    。

A．熟料组成     B. 水泥细度     C. 储存时间     D. 养护条件     E. 龄期

2、生产硅酸盐水泥的主要原料有                    。

A．白云石    　B. 粘土  　C. 铁矿粉   　D. 矾土   　E. 石灰石

3、硅酸盐水泥石腐蚀的主要类型有                    。

A．软水腐蚀    　　 B．硫酸盐腐蚀   　      C．镁盐腐蚀

D．碳酸腐蚀     　  E. 一般酸腐蚀

4、矿渣水泥适用于                    的混凝土工程。

A．抗渗性要求较高 　B．早期强度要求较高     C．大体积

D．耐热     　      E. 软水侵蚀

5、混凝土的耐久性通常包括                    。

A．抗冻性     　　  B．抗渗性               C．抗老化性

D．抗侵蚀性         E．抗碳化性

四、填空题

1．我国常用标准分为　　　　 　、　　　　　　、　　　　　　和　 　　　　四级。

2．建筑钢材按脱氧程度可分为　　　　　　、　　 　　　和　　　　　　等。

3．混凝土拌和物的和易性包括　　　　　、　　　　　和　　　　　  三个方面的含义。

五、名词解释

1．材料的耐水性   　  2．材料的抗冻性    　  3．沥青的老化

4．软水侵蚀           5．木材的平衡含水率

六、简述题

1、请写出工程中常用的六大水泥名称及其代号。

2、何为水泥的凝结时间？国家标准为什么要规定水泥的凝结时间？

3、简述掺混合材料硅酸盐水泥的共性与个性。

4、简述混凝土的特点。

5、混凝土的和易性包括哪几个方面？用什么试验测试？

6、简述石灰的性能与应用。

7．简述硅酸盐水泥石腐蚀的原因及采取的防止措施。

8．什么是水泥的体积安定性？引起安定性不良的原因是什么？

9．简述混凝土配合比设计的步骤。

10．简述普通混凝土的主要优点。

11．简述防水材料的选用原则。

七、计算题

1．某工地现有一批砂配制混凝土，经取样筛分后，其筛分结果见下表。要求：

（1）计算该砂的分计筛余百分率、累计筛余百分率。

（2）计算该砂的细度模数，并判断其粗细程度。

砂的筛分结果

| 筛孔尺寸/mm | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | ＜0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛余/g | 25 | 35 | 90 | 140 | 115 | 70 | 25 |

2．已知某混凝土所用水泥强度为36.4MPa，水灰比0.45，碎石（回归系数αa=0.53，αb=0.20）。试估算混凝土28d强度值。  参考公式fcu=αafce（C/W-αb）

3．某砌块在干燥状态下和饱水状态下的强度分别是13、15MPa，试计算其软化系数并判断其能否用于长期处于潮湿环境的结构中？

4．什么是混凝土的砂率？若某混凝土的砂率为38%，已知其单位体积混凝土用砂为620kg，试计算其石子用量？

5．某工地现有一批砂配制混凝土，经取样筛分后，其筛分结果见下表。要求：

1）计算该砂的分计筛余百分率、累计筛余百分率。

2）计算该砂的细度模数，并判断其粗细程度。

砂的筛分结果

| 筛孔尺寸/mm | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | ＜0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛余/g | 25 | 35 | 90 | 140 | 115 | 70 | 25 |

6．某建筑工程屋面防水，需用软化点为75℃的石油沥青，但工地仅有软化点为95℃和25℃的两种石油沥青，应如何掺配以满足工程需要？

参考答案

一 判断题

1、 ×　 2、×  3、×  4、√   5、√   6、 × 7、 √  8、× 9、√ 10、 √

二、单选题

1、B    　　　　2、B　　 　　3、A     　　　　4、 A    　　　5、A

6．C          7．C          8．B         9．A          10．C

11．A          12．C          13．D         14．B          15．B

三、多项选择题

1、ABCDE   　2、BCE  　　　3、ABCDE   　 4、CDE  　　　5、ABDE

四 填空题

1．国家标准、行业标准、地方标准、企业标准

2．沸腾钢、镇静钢、半镇静钢

3．流动性、粘聚性、保水性

五 名词解释

略

六、简答题

略

七、计算题

略