《工程材料学》复习题

一、名词解释

- 硬度，2、铁素体，3、枝晶偏析，4、过冷奥氏体，5、固溶体，6、再结晶7、相8、非自发形核9、枝晶偏析10、共晶反应11、淬硬性12、硬度

二、填空题．工程上常用的硬度主要有              、                 、          三种。

2. α－Fｅ的晶格类型分别属于                     晶格，可有       个铁原子构成。

3. 铁碳合金固态基本相结构包括，固溶体型               、                    。

4. 金属冷塑性变形后产生内应力，一般可以分为：               、                 、

。若完全消除加工硬化，其加热温度应高于                    温度。

5. Fe－Fe3C相图中GS线是指                                临界温度线，工程上也称作     线，S点是指                    、C点是指                    、E点是指                   、G点是指                   。

6. 珠光体是                和                     组成的两相机械混合物。

7. 根据回火温度计对淬火钢的力学性能要求，一般将回火分为三类：                、                    、                    。

8. 按钢化学成分进行分类，碳素钢又可分为三类：                    、                    、                   。渗碳钢又可分为：                     和                    两类。

9. 过冷奥氏体不同等温下其转变产物不同，可以分为三种类型：                          、                      、                       。

10、体心立方和面心立方晶格中，单位晶胞的原子数分别是___________和___________。

11、按照几何特性，金属晶体中的主要缺陷有： ___________、___________和、___________。

12、亚共晶白口铸铁的室温组织为___________、___________ 和  ___________。

13、工程中常用的特殊性能钢有_________、_________、_________。

14、合金元素对铝的强化作用主要表现为___________、___________和__________。

15、40CrMn所代表的含义：40___________、Cr___________、Mn___________。

16、过冷奥氏体等温转变过程中，中温转变产物有：___________、__________。

17、液态金属总是在过冷的条件下结晶，其冷却速度越快，则形核率越 _________，结晶后的晶粒便越_________，其强度越________，塑性和韧性越__________。

18、钢的质量是按              和               的含量高低进行分类的。

19、体心立方、面心立方及密排六方晶格的主要滑移系数目分别是___________、___________、___________。

三、选择题

1、奥氏体的最大溶碳量为（        ）

A、0.77％    B、4.3％    C、0.0218％     D、2.11％

2、高温莱氏体是由（         ）组成的机械混合物。

A、珠光体+铁素体  B、奥氏体+珠光体   C、奥氏体+渗碳体   D、奥氏体+铁素体3、下面哪个碳含量是调质钢的碳含量成分（        ）

A、<0.1%    B、0.8~1.0%    C、0.4~0.6%     D、>1.0%

4、马氏体硬度主要取决于（        ）。

A、合金元素含量   B、碳元素含量    C、冷速   D、杂质元素的含量

5、调质处理是指钢件淬火后再进行（     ）

A、低温回火   B、中温回火    C、高温回火    D、时效处理

6、下列指标均属于材料的力学性能的是（          ）。

A、强度、硬度、塑性、压力加工性     B、强度、硬度、塑性、切削加工性

C、强度、硬度、塑性、密度           D、强度、硬度、塑性、韧性

7、金属在冷变形过程后进行机加工，一般都需要在其中增加退火，其目的是（     ）。
A、消除网状组织   B、消除加工硬化   C、消除流线    D、消除偏析组织

8、在实际生产中，细化铸造金属晶粒的主要措施是（          ）。

A．降低金属的过冷度和变质处理          B．降低金属的过冷度和调质处理

C．提高金属的过冷度和调质处理          D．提高金属的过冷度和变质处理

9、共晶反应是（        ）。

A．一种液相同时转变为二种固相          B．一种固相同时转变为二种固相

C．二种固相同时转变为一种固相          D．一种液相转变为一种固相

10、淬硬性好的钢具有（       ）。
A、高的合金元素含量  B、高的含碳量  ；C、低的含碳量  D、低的合金元素含量

11、下列（   ）不是完全退火目的。

A  提高钢的硬度     B 降低钢的硬度   C  细化晶粒    D  组织均匀化

12、下列哪一种淬火介质引起的材料组织应力小（   ）。

A 油        B  自来水      C  食盐水溶液         D  NaOH溶液

13、制造汽车后桥齿轮所选用的材料是（     ）。

A  60Si2Mn   B  重金属    C  20CrMnTi         D  T12

14、下列（   ）是单晶体特征。

A  熔点不固定     B  原子（分子）排列不规则    C  各向异性      D  各向同性

15、下列哪种组织的塑性最好（    ）。

A  马氏体       B 珠光体     C  铁素体        D  渗碳体

16、影响钢淬透性的因素主要是（     ）

A工件尺寸  B冷却速度   C淬火方法   D钢的化学成分

17、高锰钢作为耐磨钢主要原因是（    ）。

A  锰提高了钢中马氏体的硬度

B  锰提高了钢的淬透性

C  锰使钢在室温为奥氏体组织，奥氏体受冲击后形成生马氏体及碳化物

D  锰提高了钢的回火稳定性

18、共析钢在奥氏体的连续冷却转变产物中，不可能出现的组织是（    ）。

A  珠光体   B 贝氏体    C 马氏体   C索氏体

19、同素异构转变伴随着体积的变化，其主要原因是（    ）。

A晶粒尺寸发生变化      B过冷度发生变化

C致密度发生变化        D晶粒长大速度发生变化

20、室温下大变形锻压纯Sn（熔点为232℃）零件，能否产生加工硬化（    ）。

A 能    B  不能   C 不能确定   D 略微产生加工硬化

四、简答及铁碳相图分析

- 画出Fe－Fe3C相图简图，作如下内容：

  - 指出S、E、C点的温度及含碳量；说明PSK、ECF线的意义。

  - 试分析碳含量为0.5％，4.3％及3.2％三类铁碳合金由液相冷却至室温时结晶过程的平衡组织变化。

  - 利用杠杆定律，计算碳含量为0.45％亚共析钢室温下，平衡组织（F、P）的相对含量。

  - 根据相图，分析过共析钢的淬火温度范围及其原因。

- 金属冷塑性变形对其组织和力学性能有何影响？

- 高速钢铸造后为什么要反复锻造，淬火后为什么进行三次560℃的回火处理？

- 什么是钢的淬硬性和淬透性，两者的影响因素是否相同？试分别列出。

- 何为钢的第二类回火脆性？工程上如何避免？

- 单晶体塑性滑移变形的特征？

- 提高金属耐蚀性，可以采用的措施有哪些？

- 固溶体和金属间化合物在结构和力学性能上有什么主要差别？

- 淬火钢在回火时的组织和性能变化？

- 10 影响奥氏体晶粒大小的因素？

五、综合分析题

1、汽车主传动轴的材料为40Cr，其加工工艺路线为：

下料（铸态）→锻造→正火→粗加工→调质→半精加工→局部表面淬火→低温回火→磨削加工→零件→装配。

试问：

- 各热处理工序的作用是什么？

- 若该零件换成20Cr钢，其加工工艺中的热处理工序应如何改变？

2、有两个含碳量为1.2%的碳钢薄试样，分别加热到780℃和880℃并保温相同时间，使之达到平衡状态，然后以大于Vk（临界冷却速度）的冷却速度至室温。试问：

（1）哪个温度加热淬火后马氏体晶粒较粗大？为什么？

（2）哪个温度加热淬火后马氏体含碳量较多？为什么？

（3）哪个温度加热淬火后残余奥氏体较多？为什么？

（4）哪个温度加热淬火后未溶碳化物较多？为什么？

（5）你认为哪个温度加热淬火后合适？为什么？

3、制造普通量规（1）从下面牌号中选择材料：20、40Cr、W18Cr4V、T12A；并简述选材依据？（2）试写出加工工艺过程中的主要热处理工艺，并说明各热处理特点？

六、分析计算题

1、绘制Fe-Fe3C相图，分析亚共晶白口铸铁的平衡结晶过程组织变化情况。

2、确定65钢室温下平衡组织的组织组成物；计算室温组织中各组织组成物的相对百分含量。

参考答案

一 名词解释

略

二、填空题

1．工程上常用的硬度主要有  布氏硬度   、  洛氏硬度  、  维氏硬度   三种。

2. α－Fｅ的晶格类型分别属于 体心立方 晶格，可有  2  个铁原子构成。

3. 铁碳合金固态基本相结构包括，固溶体型  铁素体  、   奥氏体  。

4. 金属冷塑性变形后产生内应力，一般可以分为：  宏观内应力（第一类内应力）  、  微观内应力（第二类内应力）  、    晶格畸变（第三类内应力）   。若完全消除加工硬化，其加热温度应高于  再结晶   温度。

5. Fe－Fe3C相图中GS线是指 奥氏体析出F的 临界温度线，工程上也称作 A3 线，S点是指 共析点    、C点是指  共晶点  、E点是指 奥氏体最大熔碳点 、G点是指  纯铁α－Fe向γ－Fe转变温度  。

6. 珠光体是  铁素体  和 渗碳体  组成的两相机械混合物。

7. 根据回火温度计对淬火钢的力学性能要求，一般将回火分为三类：  低温回火  、

中温回火 、  高温回火 。

8. 按钢化学成分进行分类，碳素钢又可分为三类：   低碳钢   、 中碳钢   、

高碳钢  。渗碳钢又可分为：  碳素渗碳钢 和  合金渗碳钢   两类。

9. 过冷奥氏体不同等温下其转变产物不同，可以分为三种类型：  珠光体型  、

贝氏体型  、  马氏体型 。

10、体心立方和面心立方晶格中，单位晶胞的原子数分别是：2和4。

11、按照几何特性，金属晶体中的主要缺陷有：点缺陷、线缺陷、面缺陷。

12、亚共晶白口铸铁的室温组织为；珠光体、二次渗碳体 和 低温莱氏体。

13、工程中常用的特殊性能钢有：不锈钢、耐热钢、耐磨钢。

14、合金元素对铝的强化作用主要表现为：固溶强化、时效强化和细化组织强化。

15、40CrMn所代表的含义：40含碳量0.4％、Cr含铬量1~1.4％、Mn含锰量1~1.4％。

16、过冷奥氏体等温转变过程中，中温转变产物有：上贝氏体、下贝氏体。

17、液态金属总是在过冷的条件下结晶，其冷却速度越快，则形核率越  高，结晶后的晶粒便越  细，其强度越  高，塑性和韧性越  好。

18、合金元素在钢中的存在形式有：固溶体和金属化合物。

19、体心立方、面心立方及密排六方晶格的主要滑移系数目分别是：12、12、3。

三、选择题

1、奥氏体的最大溶碳量为（D）

A、0.77％    B、4.3％    C、0.0218％     D、2.11％

2、高温莱氏体是由（C）组成的机械混合物。

A、珠光体+铁素体  B、奥氏体+珠光体   C、奥氏体+渗碳体   D、奥氏体+铁素体3、下面哪个碳含量是调质钢的碳含量成分（C）

A、<0.1%    B、0.8~1.0%    C、0.4~0.6%     D、>1.0%

4、马氏体硬度主要取决于（B）。

A、合金元素含量   B、碳元素含量    C、冷速   D、杂质元素的含量

5、调质处理是指钢件淬火后再进行（C）

A、低温回火   B、中温回火    C、高温回火    D、时效处理

6、下列指标均属于材料的力学性能的是（D）。

A、强度、硬度、塑性、压力加工性     B、强度、硬度、塑性、切削加工性

C、强度、硬度、塑性、密度           D、强度、硬度、塑性、韧性

7、金属在冷变形过程后进行机加工，一般都需要在其中增加退火，其目的是（B）。
A、消除网状组织   B、消除加工硬化   C、消除流线    D、消除偏析组织

8、在实际生产中，细化铸造金属晶粒的主要措施是（D）。

A．降低金属的过冷度和变质处理          B．降低金属的过冷度和调质处理

C．提高金属的过冷度和调质处理          D．提高金属的过冷度和变质处理

9、共晶反应是（A）。

A．一种液相同时转变为二种固相          B．一种固相同时转变为二种固相

C．二种固相同时转变为一种固相          D．一种液相转变为一种固相

10、淬硬性好的钢具有（B）。
A、高的合金元素含量  B、高的含碳量  ；C、低的含碳量  D、低的合金元素含量

11、下列（A）不是完全退火目的。

A  提高钢的硬度     B 降低钢的硬度   C  细化晶粒    D  组织均匀化

12、下列哪一种淬火介质引起的材料组织应力小（A）。

A 油        B  自来水      C  食盐水溶液         D  NaOH溶液

13、制造汽车后桥齿轮所选用的材料是（C）。

A  60Si2Mn   B  重金属    C  20CrMnTi         D  T12

14、下列（D）是单晶体特征。

A  熔点不固定     B  原子（分子）排列不规则    C  各向异性      D  各向同性

15、下列哪种组织的塑性最好（ C ）。

A  马氏体       B 珠光体     C  铁素体        D  渗碳体

16、影响钢淬透性的因素主要是（ D  ）

A工件尺寸  B冷却速度   C淬火方法   D钢的化学成分

17、高锰钢作为耐磨钢主要原因是（C ）。

A  锰提高了钢中马氏体的硬度

B  锰提高了钢的淬透性

C  锰使钢在室温为奥氏体组织，奥氏体受冲击后形成生马氏体及碳化物

D  锰提高了钢的回火稳定性

18、共析钢在奥氏体的连续冷却转变产物中，不可能出现的组织是（ B   ）。

A  珠光体   B 贝氏体    C 马氏体   C索氏体

19、同素异构转变伴随着体积的变化，其主要原因是（ C   ）。

A晶粒尺寸发生变化      B过冷度发生变化

C致密度发生变化        D晶粒长大速度发生变化

20、室温下大变形锻压纯Sn（熔点为232℃）零件，能否产生加工硬化（ A   ）。

A 能    B  不能   C 不能确定   D 略微产生加工硬

四、问答题

略

五、综合分析题

略

六、分析计算题

略