
《建筑材料》复习题
一、填空题

1、建筑材料按化学成分不同，可分为          　     、                  

和                 三大类。

2、我国建筑材料的技术标准分为          　 　    、                   、
                和              等四类。

3、生产硅酸盐水泥的原料主要有            、     　       和            三类。

4、硅酸盐水泥熟料的主要矿物组成包括        、          、         、        。

5、混凝土的和易性包括             、             和             三个方面。

6、混凝土配合比设计的三个重要参数是            、            、            。

7、建筑材料根据使用功能不同，可分为　　　　　、　　　　　和　　　　三大类。
8、石灰的硬化分为　　　　　　和　　　　　　两个过程。

9、骨料的含水状态分为　　　　　、　　　　　、　　　　　和　　　　　等四种。

10、根据细度模数的大小，砂子的粗细程度分为　　　　、　　　　和　　　　三种。
11、水泥按其性能和用途可分为　　　　　水泥、　　　　水泥和　　　　水泥三类。

12、国家标准规定：水泥的细度检验方法包括　　　　　　和　　　　　　两种。

13、水泥中常掺的活性混合材料有　　　　　　、　　　　　　和　　　　　　等。

14、测试水泥胶砂强度的试块尺寸为    　　   mm；测试混凝土强度的立方体标准尺寸为        mm ；测试砂浆强度的立方体标准尺寸为         mm。

15、砌筑砂浆的作用主要是粘结　　　　、构筑　　　　　和传递　　　　　。

16、砌筑砂浆的和易性测试方法包括             试验 和            试验 。

17、常用的混凝土外加剂主要有　　　　　、　　　　　、　　　　　、　　　　　、

　　　　　　（列出5种即可）。

18、建筑钢材按化学成分可分为            和              。按脱氧程度分为           、    　      、     　    三种。

19、fcu,k 是指混凝土立方体　　　　　　　　。

20、F100表示混凝土的　　　　　　等级。
二、单项选择题

1、在常见的胶凝材料中属于水硬性的胶凝材料的是（    ）。
A.石灰    　　B.石膏　　　　　　C.水泥　　　　　　D.水玻璃
2、含水率表示材料的（    ）。

A.耐水性    　B.吸水性    　　　C.吸湿性    　　　D.抗渗性

3、水附于憎水性材料表面上时，其润湿边角为（    ）。

A.0o      　　　B.>90o        　　C.≤90o         　D.<90o
4、生石灰在使用前的陈伏处理，目的是为了（    ）。

A.有利于结晶   B.蒸发多余水分　　C.消除过火石灰的危害     D.降低发热量

5、水泥石由于环境中含有较高的硫酸盐而引起膨胀开裂，是由于产生了（    ）。

A.CaSO4      　　B.Ca(OH)2      　　C.MgSO4     　　　D.钙矾石

6、测定混凝土强度用的标准立方体试件是（    ）mm。

A.70.7     　　　　B.100　　　　　　　C.150       　　　D.200

7、坍落度是表示塑性混凝土（    ）的指标。
A.和易性     　　B.流动性    　　　　C.粘聚性    　　　D.保水性

8、钢与生铁的区别在于其含碳量值应小于（    ）。

A.4.0%     　　　B.3.5%     　　　　　C.2.5%     　　　D.2.0%

9、熟石灰的主要成分是（  ）

A.碳酸钙         B.氢氧化钙    　　　C.氧化钙          D.氧化镁

10、控制水泥混凝土耐久性的指标为 （   ）。

A.最大水灰比、最小水泥用量     　　　B.最小水灰比、最大水泥用量

C.最大水灰比、最大水泥用量     　　　D.最小水灰比、最小水泥用量

11、材料的密度是指材料在（　 　　）下，单位体积的质量。
A.绝对密实状态 　　B.自然状态 　　C.自然堆积状态 　　D.含水饱和状态
12、有一组立方体试件，试件的尺寸为150×150×150mm，根据尺寸应是（　 　　）试件。
A.水泥胶砂强度　　　　　　　　　　B.混凝土立方体抗压强度 
C.砂浆立方体抗压强度 　　　　　　　D.烧结普通砖 
13、生石灰熟化的特点是（　 　　）。 
A.体积收缩 　　　B.吸热 　　　C.体积膨胀　　　 D.排水 
14、国家标准规定：水泥安定性经（　 　　）检验必须合格。 
A.坍落度法 　　　B.沸煮法 　　C.筛分析法 　　　D.维勃稠度法 
15、通用水泥的储存期一般不宜过长，一般不超过（　 　　）。 
A.一个月 　　　　B.三个月 　　C.六个月 　　　　D.一年 
16、硅酸盐水泥熟料的四个主要矿物组成中（　 　　）水化反应速度最快。 
A.C2S 　　　　　B.C3S 　　　　C.C3A 　　　　　　D.C4AF
17、普通硅酸盐水泥的细度指标是80μm方孔筛筛余量，它是指水泥中（　 　　）与水泥总质量之比。 
A.大于80μm的水泥颗粒质量 　　B.小于80μm的水泥颗粒质量 
C.熟料颗粒质量 　　　　　　　　D.杂质颗粒质量 
18、建筑石膏的主要特点有（　 　　）。 
A.孔隙率较小 　　　　　　　　　B.硬化后体积收缩 
C.硬化后体积膨胀 　　　　　　　D.空隙率较大 
19、在生产水泥时，掺入适量石膏是为了（　 　　）。 
A.提高水泥掺量 　　　　　　　　B.防止水泥石发生腐蚀 
C.延缓水泥凝结时间 　　　　　　D.提高水泥强度 
20、混凝土砂率是指混凝土中砂的质量占（　 　　）的百分率。 
A.混凝土总质量 　　　　B.砂质量 　　　C.砂石质量 　　　D.水泥浆质量
21、砌筑砂浆保水性指标用（      ）表示。 
A.坍落度 　　　B.维勃稠度　　 　　C.沉入度 　　　　D.分层度 
22、钢的牌号Q215-Ab表示钢的屈服点为215MPa的A级（      ）。 
A.沸腾钢 　　　B.特殊镇定钢 　　　C.半镇静钢 　　　D.镇静钢 
23、对于大体积混凝土工程，应选择（      ）水泥。 
A.硅酸盐 　　　B.普通　　　　　　　C.矿渣　　　　　D.铝酸盐 
24、为了延缓水泥的凝结时间，在生产水泥时必须掺入适量（      ）。 
A.石灰 　　　　B.石膏 　　　　　　C. 助磨剂 　　　　D.水玻璃 
25、通用水泥的储存期不宜过长，一般不超过（      ）。 
A.一年 　　　　B.六个月 　　　　　C.一个月 　　　　　D.三个月 
26、紧急抢修混凝土工程最适宜选择（      ）水泥。 
　　A.硅酸盐 　　　B.普通　　　　　　　C.矿渣　　　　　　D.高铝
27、含水率表示材料的（      ）。

A.耐水性    　　B.吸水性    　　　　C.吸湿性    　　　D.抗渗性

28、有关混凝土的知识中，下列哪种说法是错误的（      ）。

A.环境温度越高，混凝土强度增长越快　

B.混凝土的抗拉强度比抗压强度小得多

C.水灰比越大，混凝土强度越大

D.与钢筋的热膨胀系数大致相同

29、石灰石的主要成分是（      ）。

A.碳酸钙        　B.氢氧化钙    　　　C.氧化钙         D.结晶氢氧化钙

30、下列材料中（      ）属于水硬性胶凝材料。

A.石灰    　　　　B.沥青    　　　　　C.石膏    　　　　D.水泥
三、名词解释

1、亲水性材料

2、硅酸盐水泥

3、fcu ,k
4、碱—集料反应

5、Q275-AF

6、低碳钢的屈强比
7、胶凝材料
8、石灰的陈伏、、

9、木材的纤维饱和点
10、混凝土拌合物和易性

11、水泥的体积安定性

12、混凝土砂率
13、混凝土配合比
14、水硬性胶凝材料

15、混凝土立方体抗压强度
四、简答题

1、简述建筑石膏的技术性质。

2、引起水泥体积安定性不良的原因有哪些？

3、简述混凝土的优点。

4、简述对混凝土的基本要求。

5、简述影响混凝土强度的主要因素。

6、简述混凝土配合比设计的步骤。

7、请写出五种工程中常用的水泥名称及其代号。

8、何为水泥的凝结时间？国家标准为什么要规定水泥的凝结时间？

9、简述矿渣硅酸盐水泥的特点及应用。

10、混凝土的和易性包括哪几个方面？用什么试验测试？

11、简述石灰的性能。

12、简述低碳钢拉伸时的应力应变曲线图各个阶段的力学特点。

13、请简述水泥石的腐蚀原因。

14、工程中提高混凝土强度的技术措施有哪些？

15、钢材冲击韧性的影响因素有哪些？

16、简述影响新拌混凝土和易性的主要因素。

17、什么叫沥青的“老化”，说明“老化”的过程。

18、影响硅酸盐水泥凝结硬化的因素有哪些？

五、计算题

1、已知某混凝土的试验室配合比为1：2：4，水灰比为0.60，1m3混凝土的水泥用量为310kg；若施工现场砂的含水率为3％，石子的含水率为2％；试求其施工配合比。

2、某工地现有一批砂配制混凝土，经取样筛分后，其筛分结果见下表。要求：

（1）计算该砂的分计筛余百分率、累计筛余百分率并填入表中。（要求计算步骤！7分）

（2）计算该砂的细度模数，并判断其粗细程度。

3、已知某混凝土所用水泥强度为36.4MPa，水灰比0.45，碎石（回归系数αa=0.46，αb=0.07）。试估算混凝土28d强度值

4、某混凝土在标准条件下养护7d，测得其抗压强度为21.0MPa，试估算该混凝土28d抗压强度可达多少？

5、某岩石在气干、绝干、水饱和状态下测得的抗压强度分别为150MPa、160Mpa、145Mpa。该岩石可否用于水下工程？

6、某工程的混凝土实验室配合比为1：2.1：4.2（水泥：砂：石子），水灰比为0.55。已知水泥密度为3100kg/m3；砂的表观密度为2600 kg /m3；石子的表观密度为2650 kg /m3。试用体积法计算1m3混凝土中各项材料的用量（含气量按1%计）。

砂的筛分结果

	筛孔尺寸/mm
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	筛底

	筛余/g
	40
	60
	80
	120
	100
	90
	10


参考答案
填空题

1、无机材料、有机材料、复合材料

2、国家标准、行业标准、地方标准、企业标准

3、石灰质原料、粘土质原料、校正原料

4、硅酸三钙（C3S）、硅酸二钙（C2S）、铝酸三钙（C3A）、铁铝酸四钙（C4AF）

5、流动性、粘聚性、保水性

6、水灰比、砂率、单位用水量

7、结构材料、围护材料、功能材料（或承重结构材料、非承重结构材料、功能材料）

8、结晶、碳化

9、干燥状态、气干状态、饱和面干状态、湿润状态

10、粗砂、中砂、细砂　

11、通用、专用、特性

12、筛析法、比表面积法

13、粒化高炉矿渣、粉煤灰、火山灰质材料

14、40×40×160cm、150 mm 、70.7mm

15、砌块、砌体、荷载　

16、沉入度、分层度

17、减水剂、缓凝剂、早强剂、速凝剂、防冻剂、引气剂等（列出5种即可）

18、碳素钢、合金钢；沸腾钢、镇静钢、半镇静钢

19、抗压强度标准值

20、抗冻等级
二、单项选择题

1、C  2、C  3、B  4、C  5、D  6、C  7、B  8、D  9、B  10、A

11、A  12、B  13、C  14、B  15、B  16、C  17、A  18、C  19、C  20、C

21、D  22、C  23、C  24、B  25、D  26、D  27、C  28、C  29、A  30、D
三、名词解释 略

四、简答题 略
五、计算题

1、答案：

C=C‘=310　
S=S‘(1+Ws)=310(2((1＋3%）=638.6kg 
G=G‘(1+Wg)=310(4((1+2%)=1264.8kg  

W =W‘－S‘×Ws－G‘×Wg=310(0.60－310(2(3%－310(4(2%=142.6kg 

该混凝土的施工配合比为310：638.6：1264.8＝1：2.1：4

W/C＝142.6/310＝0.46。　　　　　　　　　　　　　　

2、答案：

（1）根据ai=mi/500×100%；算出a1……a7分别为8%、12%、16%、24%、20%、18%、2％；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

根据Ai=a1+a2+……+ai；算出A1……A7分别为8%、20%、36%、60%、80%、98%、100％；　　　　　　　　　　　　　　　　
（2）细度模数=（A2+A3+A4+A5+A6-5A1）/（100-A1）=2.8，属于中砂。

3、答案：因为水灰比＝0.45，所以C/W＝1/0.45＝2.22 

带入混凝土强度公式有，fcu=αafce（C/W-αb）＝0.46(36.4((2.22-0.07)=36.0 MPa　

4、答案：依据公式fn/f28=lgn/lg28  (公式正确得8分)

得f28=lg28/lg7(f7=1.45/0.85(21.0=35.8 MPa　　（计算结果正确得7分）
5、〔答案〕：该岩石的软化系数为f饱水/f干燥＝145/160＝0.91；其软化系数大于0.85，所以可用于水下工程。〔公式正确得6分，计算正确得4分，判断正确得5分〕

6、〔答案〕：将有关数据带入公式中：C/ρc+W/ρw+S/ρ‘s+G/ρ‘g+1·α=1m3

则有：C/3100+0.55C/1000+2.1C/2600+4.2C/2650+1×1%=1

计算得  C=303；

则S=303(2.1＝636

G=303(4.2＝1273

W=0.55(303＝167kg
2

